Table 2. Composition of catalyst samples (mass %) from XRF analysis

| property | Fresh | Regenerated | Spent |
| --- | --- | --- | --- |
| Metal Composition (%) |  |  |  |
| CO2 | 9.64 | 3.56 | 9.58 |
| Na2O | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| MgO | 0.35 | 0.14 | 0.11 |
| Al2O3 | 50.71 | 50.28 | 47.04 |
| SiO2 | 34.65 | 39.04 | 37.35 |
| P2O5 | 0.51 | 0.54 | 0.35 |
| SO3 | 0.33 | 0.2 | 0.26 |
| K2O | 0.47 | 0.54 | 0.56 |
| CaO | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| TiO2 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| V2O5 |  | 0.06 | 0.05 |
| Fe2O3 | 0.44 | 0.55 | 0.50 |
| Co2O3 |  | 0.12 | 0.08 |
| NiO |  | 2.05 | 1.52 |
| CuO |  | 0.004 |  |
| ZnO | 0.003 | 0.013 | 0.008 |
| Ga2O3 | 0.012 | 0.012 | 0.010 |
| GeO2 |  | 0.004 |  |
| Rb2O | 0.002 | 0.003 |  |
| Y2O3 | 0.66 | 0.14 | 0.08 |
| ZrO2 | 0.003 | 0.004 |  |
| Sb2O3 |  | 0.05 | 0.02 |
| La2O3 | 1.18 | 1.66 | 1.61 |
| CeO2 |  | 0.48 | 0.32 |