Table 3: Kinetic and thermodynamic parameters of each zone of tested catalyst samples

|  |  | Fresh catalyst |  |  |  |  |  | Regenerated catalyst |  |  |  |  |  | Spent catalyst |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone | T °C | Ea Jmol-1 (*102) | ∆S Jmol-1 (*10-2) | ∆H Jmol-1K-1 (*105) | ∆G Jmol-1 (*106) | Fitting equation | R2 | Ea Jmol-1 (*102) | ∆S Jmol-1 (*10-2) | ∆H Jmol-1K-1 (*105) | ∆G Jmol-1 (*106) | Fitting equation | R2 | Ea Jmol-1 (*102) | ∆S Jmol-1 (*10-2) | ∆H Jmol-1K-1 (*105) | ∆G Jmol-1 (*106) | Fitting equation | R2 |
| 1 | 100-300 | 10.85 | -3.03 | 51.73 | 5.34 | Y= -0.13065x-0.0994 | 0.99 | 12.37 | -3.02 | 58.93 | 6.06 | Y= -0.1488x-0.0984 | 0.99 | 42.45 | -2.86 | 202.24 | 20.38 | Y= -0.5106x+0.5913 | 0.98 |
| 2 | 300-450 | 21.44 | -3.00 | 128.89 | 13.10 | Y= -0.2579x+0.318 | 0.98 | 31.01 | -2.94 | 186.42 | 18.85 | Y= -0.373x+0.6749 | 0.99 | 66.63 | -2.84 | 400.58 | 40.26 | Y= -0.8015x+1.0601 | 0.97 |
| 3 | 450-550 | 133.44 | -2.63 | 913.11 | 91.52 | Y= -1.605x+3.2677 | 0.98 | 52.08 | -2.88 | 356.37 | 35.87 | Y= -0.6264x+1.252 | 0.99 | 201.00 | -2.59 | 1380 | 138 | Y= -2.4176x+3.296 | 0.98 |
| 4 | 550-700 | 77.43 | -2.82 | 626.40 | 62.91 | Y= -0.9313x+2.0443 | 0.99 | 79.01 | -2.84 | 639.18 | 64.19 | Y= -0.9503x+1.8307 | 0.99 | 190.16 | -2.65 | 1540 | 154 | Y= -2.2872x+3.2081 | 0.97 |
| 5 | 700-850 | 137.75 | -2.72 | 1290 | 129 | Y= -1.6568x+3.0534 | 0.98 | 164.49 | -2.69 | 1540 | 154 | Y= -1.9784x+3.275 | 0.98 | 134.56 | -2.77 | 1260 | 126 | Y= -1.6185x+2.4638 | 0.98 |