Table 2. The rheological analysis of all prepared greases, at 20oC, 30oC, 40oC, 50oC, and 60oC.

| Sample # |  | Composition | Temperature, [0C] | Viscosity, [mPa.s] |  | Regresion parameters |  | Hysteresis area A [Pa/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | At γ=0.1 s-1 | At γ=100 s-1 | τ0 [Pa] | η∞ [mPa.s] |  |
| 1 |  | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt. | 20 | 2.416.105 | 1905 | 99.736 | 929.19 | 2705.7 |
|  |  |  | 30 | 1.705.105 | 1434 | 80.326 | 613.09 | 1277.9 |
|  |  |  | 40 | 1.256.105 | 1187 | 68.638 | 498.19 | 688.49 |
|  |  |  | 50 | 9.070.104 | 1008 | 61.629 | 396.71 | 421.36 |
|  |  |  | 60 | 6.98.104 | 872.4 | 56.387 | 323.17 | 321.15 |
| 2 |  | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt.+ cellulose15% wt. | 20 | 4.415.105 | 4842 | 223.3 | 2512.9 | 20636 |
|  |  |  | 30 | 3.101.105 | 2950 | 167.66 | 1259.5 | 1846.8 |
|  |  |  | 40 | 2.21.105 | 2185 | 139.25 | 804.68 | 617.09 |
|  |  |  | 50 | 1.801.105 | 1896 | 126.24 | 674.45 | 59.396 |
|  |  |  | 60 | 1.294.105 | 1637 | 112.01 | 585.09 | 170.97 |
| 3 |  | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt.+ lignin15% wt. | 20 | 9.992.105 | 5462 | 250.18 | 2342.7 | 34434 |
|  |  |  | 30 | 4.964.105 | 3387 | 201.7 | 1287.3 | 3636.5 |
|  |  |  | 40 | 4.013.105 | 2571 | 174.9 | 819.3 | 1219.4 |
|  |  |  | 50 | 2.158.105 | 2120 | 159.3 | 559.4 | 55.509 |
|  |  |  | 60 | 1.361.105 | 2012 | 156.6 | 485.0 | -219.88 |
| 4 |  | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt. | 20 | 1.866.105 | 1206 | 25.559 | 831.65 | 6053.2 |
|  |  |  | 30 | 4.144.104 | 586 | 16.462 | 420.03 | 380.74 |
|  |  |  | 40 | 2.31.104 | 299.3 | 10.113 | 203.34 | 192.83 |
|  |  |  | 50 | 1.894.104 | 237.6 | 8.7627 | 157.15 | 25.608 |
|  |  |  | 60 | 1.836.104 | 205.5 | 7.7163 | 133.42 | 19.237 |
| 5 |  | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. | 20 | 2.017.105 | 2066 | 61.294 | 1396.7 | 3342.3 |
|  |  |  | 30 | 1.267.105 | 1409 | 52.846 | 861.04 | 948.52 |
|  |  |  | 40 | 7.621.104 | 906.9 | 34.199 | 551.29 | 1084.1 |
|  |  |  | 50 | 3.257.104 | 400.9 | 15.744 | 246.54 | 283.05 |
|  |  |  | 60 | 2.135.104 | 301.4 | 13.093 | 177.58 | 78.223 |
| 6 |  | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt.+ lignin 15% wt. | 20 | 7.445.104 | 2238 | 39.61 | 1356.3 | 1309.1 |
|  |  |  | 30 | 5.025.104 | 1160 | 32.093 | 838.59 | 1009.4 |
|  |  |  | 40 | 3.214.104 | 749.6 | 22.206 | 516.69 | 898.07 |
|  |  |  | 50 | 1.577.104 | 312.7 | 9.715 | 218.3 | 212.08 |
|  |  |  | 60 | 1.166.104 | 228.7 | 7.2385 | 163.6 | 79.197 |
| 7 |  | Palm oil + Lithium soap 20% wt. | 20 | 4.533.105 | 3029 | 139.08 | 1574.4 | 5415 |
|  |  |  | 30 | 2.118.105 | 1974 | 99.984 | 950.6 | 2130.1 |
|  |  |  | 40 | 1.274.105 | 1209 | 61.79 | 593.92 | 1198.2 |
|  |  |  | 50 | 8.406.104 | 946.2 | 52.36 | 440.07 | 384.78 |
|  |  |  | 60 | 7.631.104 | 837.5 | 48.854 | 363.38 | 305.46 |
| 8 | Palm oil + Lithium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. |  | 20 | 5.292.105 | 3247 | 177.57 | 1469.5 | 3374.9 |
|  |  |  | 30 | 4.141.105 | 2184 | 128.14 | 888.46 | 3781.9 |
|  |  |  | 40 | 2.580.105 | 2520 | 152.79 | 889.36 | 1940.2 |
|  |  |  | 50 | 2.514.105 | 1956 | 137.67 | 635.12 | 329.44 |
|  |  |  | 60 | 1.760.105 | 1512 | 115.24 | 381.32 | 305.31 |
| 9 | Palm oil + Lithium soap 20% wt. + lignin 15% wt. |  | 20 | 5.169.105 | 4284 | 192.07 | 2319.7 | 2724.2 |
|  |  |  | 30 | 3.562.105 | 2770 | 131.37 | 1387.6 | 2801.5 |
|  |  |  | 40 | 1.934.105 | 1679 | 96.486 | 711.18 | 901.41 |
|  |  |  | 50 | 1.442.105 | 1274 | 82.309 | 475.02 | 384.06 |
|  |  |  | 60 | 1.059.105 | 1169 | 84.172 | 357.06 | -37.764 |
| 10 | Palm oil + Calcium soap 20% wt. |  | 20 | 1.551.105 | 2080 | 33.747 | 1402.3 | 23276 |
|  |  |  | 30 | 6.671.104 | 960.3 | 21.024 | 707.17 | 1133 |
|  |  |  | 40 | 3.966.104 | 489.1 | 16.58 | 334.38 | 206.82 |
|  |  |  | 50 | 3.905.104 | 414.2 | 15.437 | 262.58 | 171.9 |
|  |  |  | 60 | 2.716.104 | 364.8 | 14.919 | 214.45 | 134.56 |
| 11 | Palm oil + Calcium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. |  | 20 | 1.462.105 | 3138 | 66.495 | 2415 | 2594.4 |
|  |  |  | 30 | 9.917.104 | 1883 | 47.653 | 1365.3 | 1746.5 |
|  |  |  | 40 | 6.360.104 | 1085 | 34.036 | 717.11 | 1376.7 |
|  |  |  | 50 | 3.787.104 | 432 | 16.812 | 261.1 | 422.56 |
|  |  |  | 60 | 2.591.104 | 307.3 | 13.589 | 1180.57 | 82.99 |
| 12 | Palm oil + Calcium soap 20% wt.+ lignin 15% wt. |  | 20 | 1.034.105 | 2191 | 49.529 | 1662.2 | 1422.1 |
|  |  |  | 30 | 8.433.104 | 1293 | 35.71 | 906.97 | 1574.5 |
|  |  |  | 40 | 3.743.104 | 705.3 | 22.687 | 472.55 | 762.23 |
|  |  |  | 50 | 3.102.104 | 305.1 | 10.671 | 201.28 | 226.45 |
|  |  |  | 60 | 1.986.104 | 262.7 | 10.622 | 165.43 | 5.0342 |