Table S2. The correlation η=f (γ) for all the prepared greases, at 20oC, 30oC, 40oC, 50oC, and 60oC.

| Sample # | Composition | Temperature, [0C] | Correlation η=f (γ) [η, mPa.s; γ, s-1] | Correlation coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt. | 20 | y=69631 x-0.789 | 0.9994 |
|  |  | 30 | y=69637 x-0.846 | 1.0000 |
|  |  | 40 | y=54902 x-0.838 | 0.9996 |
|  |  | 50 | y=48204 x-0.866 | 0.9999 |
|  |  | 60 | y=44697 x-0.858 | 0.9975 |
| 2 | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. | 20 | y=127131 x-0.725 | 0.9993 |
|  |  | 30 | y=125107 x -0.816 | 0.9987 |
|  |  | 40 | y=95891 x-0.824 | 0.9925 |
|  |  | 50 | y=69773 x-0.780 | 0.9773 |
|  |  | 60 | y=56866 x-0.703 | 0.9848 |
| 3 | Sunflower oil + Lithium soap 20% wt.+ lignin 15% wt. | 20 | y=466034 x-0.886 | 0.9646 |
|  |  | 30 | y=104562 x-0.718 | 0.9876 |
|  |  | 40 | y=74112 x-0.703 | 0.9772 |
|  |  | 50 | y=58394 x-0.692 | 0.9534 |
|  |  | 60 | y=50828 x-0.671 | 0.9739 |
| 4 | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt. | 20 | y=13218 x-0.593 | 0.9996 |
|  |  | 30 | y=9967 x-0.625 | 0.9992 |
|  |  | 40 | y=6222.8 x-0.662 | 0.9937 |
|  |  | 50 | y=4474.1 x-0.649 | 0.9986 |
|  |  | 60 | y=4105.7 x-0.665 | 0.9986 |
| 5 | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. | 20 | y=55318 x-0.709 | 0.9833 |
|  |  | 30 | y=38036 x-0728 | 0.9988 |
|  |  | 40 | y=31636 x-0.777 | 0.9992 |
|  |  | 50 | y=12461 x-0.758 | 0.9964 |
|  |  | 60 | y=7996.4 x-0.722 | 0.9960 |
| 6 | Sunflower oil + Calcium soap 20% wt.+ lignin 15% wt. | 20 | y= 23152 x-0.565 | 0.9953 |
|  |  | 30 | y=18435 x-0.598 | 0.9737 |
|  |  | 40 | y=13417 x-0.617 | 0.9538 |
|  |  | 50 | y=5668.4 x-0.631 | 0.9693 |
|  |  | 60 | y=3653.1x-0.606 | 0.9882 |
| 7 | Palm oil + Lithium soap 20% wt. | 20 | y= 23152 x-0.565 | 0.9953 |
|  |  | 30 | y=18435 x-0.598 | 0.9737 |
|  |  | 40 | y=13417 x-0.617 | 0.9538 |
|  |  | 50 | y=5668.4 x-0.631 | 0.9693 |
|  |  | 60 | y=3653.1x-0.606 | 0.9882 |
| 8 | Palm oil + Lithium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. | 20 | y= 23152 x-0.565 | 0.9953 |
|  |  | 30 | y=18435 x-0.598 | 0.9737 |
|  |  | 40 | y=101498 x-0.787 | 0.9978 |
|  |  | 50 | y=103418 x-0.863 | 0.9912 |
|  |  | 60 | y= 84671 x-0.873 | 0.9597 |
| 9 | Palm oil + Lithium soap 20% wt. + lignin 15% wt. | 20 | y=135675 x-0.758 | 0.9977 |
|  |  | 30 | y=111491 x-0.805 | 0.9997 |
|  |  | 40 | y=79822x-0.847 | 0.9999 |
|  |  | 50 | y=65542 x-0.861 | 0.9995 |
|  |  | 60 | y=53399 x-0.829 | 0.9988 |
| 10 | Palm oil + Calcium soap 20% wt. | 20 | y=135675 x-0.758 | 0.9977 |
|  |  | 30 | y=111491 x-0.805 | 0.9997 |
|  |  | 40 | y=79822x-0.847 | 0.9999 |
|  |  | 50 | y=65542 x-0.861 | 0.9995 |
|  |  | 60 | y=53399 x-0.829 | 0.9988 |
| 11 | Palm oil + Calcium soap 20% wt.+ cellulose 15% wt. | 20 | y=135675 x-0.758 | 0.9977 |
|  |  | 30 | y=111491 x-0.805 | 0.9997 |
|  |  | 40 | y=79822x-0.847 | 0.9999 |
|  |  | 50 | y=65542 x-0.861 | 0.9995 |
|  |  | 60 | y=53399 x-0.829 | 0.9988 |
| 12 | Palm oil + Calcium soap 20% wt.+ lignin 15% wt. | 20 | y=135675 x-0.758 | 0.9977 |
|  |  | 30 | y=111491 x-0.805 | 0.9997 |
|  |  | 40 | y=79822x-0.847 | 0.9999 |
|  |  | 50 | y=65542 x-0.861 | 0.9995 |
|  |  | 60 | y=53399 x-0.829 | 0.9988 |